1. 2.

A.SELVAKUMAR, П.В. MOHANRAM

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТРУКТУР ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

1‐2.

D Отдел по M ECHANICAL E NGINEERING , PSG COLLEGE от Tравной, COIMBATORE – 641 004, ТАМИЛЬ NадуИндия

A Реферат : Структура материала играет важную роль в точности станков, которые, как ожидается, производят частей в пределах указанной точности формы и размеры вместе с поверхности требуется закончить. Форма заготовки зависит от мгновенного относительное положение инструмента и заготовки и, следовательно, деталей машин, которые носят их. Таким образом структура, которая обладает высокой структурной жесткости и демпфирования высокой должен быть выбран. Композитных материалов, таких как, эпоксидных гранит, демонстрируют хорошие механические свойства, как высокая жесткость и демпфирование соотношение на малый вес, по сравнению с обычными материалами. Однако для же жесткость, основные размеры структур различаются. В этом исследовании механические характеристики луча epoxygranite изучаются против обычных материалов, таких как чугун и сталь со ссылкой на постоянные жесткости. Он отметил, что же жесткости, структура гранита эпоксидной открывает сокращение значительный вес, наряду с высокими демпфирующими характеристиками. K EYWORDS : структура, материал, epoxy‐granite, жесткость, демпфирования

Я NTRODUCTION

Конструкционные материалы, используемые в станок имеют решающую роль в определении производительности и точности изготовлены в его части. Обычных конструкционных материалов, используемых в точности станков например чугуна и стали при высоких рабочих скоростях развивать позиционные ошибки из-за вибрации, переведены в структуре. Исследования, проведенные исследователями для создания жесткой структуры, увеличивая Толщина внешней стенки для обычных материалов показывает улучшение в жесткости, но не совпадающие с повышенной массой структуры. Следовательно, альтернативный материал, который обладает хорошее демпфирование и жесткость должен разрабатываться в качестве конструкционных материалов

Для решения этой задачи, недавние исследования на высокой скорости точности станков направлена на разработку альтернативных материалов для структур, которые exhibit хорошие характеристики демпфирования и жесткость. Для получения высокого затухания и высокой структурной жесткости, лучше всего использовать составные структуры, имеющие высокие характеристики демпфирования и умеренной жесткости. С точки зрения свойств, таких как химическая стойкость простота производства, работоспособность, высокой strength‐to весу, низкая теплопроводность и демпфирования, пластиковые и композитные материалы все шире используются в производстве станков.

Исследования проведены на композитный станок структур доказал это в качестве альтернативы для проблемы обычных материалов. Исследования находится на, чтобы изучить характеристики полимерных бетонных конструкций, проявленные различными составами ингредиентов в нем [1‐5]. Результаты показывают, что, эпоксидной гранита составные структуры обеспечивают высокий коэффициент демпфирования и жесткой структуры. Кроме того отмечается, что высокая жесткость, демпфирования и коэффициент теплового расширения характеристик эпоксидной гранита по сравнению с другими полимерных бетонных конструкций и обычных материалов делает его более предпочтительным материалом для точности станка структур.

O BJECTIVES и M ETHOD из S TUDY

Из литературы он отметил, что многие исследования были сделаны чтобы выяснить пригодность композиционных материалов в замене обычных материалов. Однако мало или совсем нет исследования были найдены для сравнения свойства материала, когда части обладают постоянной жесткость. Исследование материалов, основанных на структурах постоянная жесткость обеспечит лучшее сравнение размеров, веса, демпфирующих свойств и т.д., для структуры станка, изготовленных с использованием альтернативных композитный материал, предложил для него. В этом исследовании эпоксидной гранита, сталь и чугун структуры экспонируется постоянная жесткость были смоделированы аналитически и испытаны численно. Прямоугольный пучок был выбран для анализа для имитации станок компонентов, таких как кровать, луч и оперативной памяти. Аналитический метод был использован для прибыть на размеры структур, которые обеспечивают же жесткость. Размеры, рассчитанные аналитически были подтверждены численно их тестирования. Были изготовлены испытательные образцы требуемого размера и их характеристики были изучены модального анализа.

A NALYTICAL S TUDY

Аналитические исследования были сделаны прибыть на размеры для выбранных стержней. Из первых принципов для пучка, подвергается нагрузок на изгиб дается прогиб (y),

y=α.F.L3/EI (1)

© copyright факультет инженерии ‐ ХУНЕДОАРА, Румыния 95 АННАЛЫ инженерных ХУНЕДОАРА – Международный журнал инженерии факультета

где 'α' является константой, «F»-нагрузка применяется, «L» является Длина луча и «Е»-модуль раздел.

Жесткость, k = F/y = е/Л3 (2)

Испытательные образцы изготовлены из чугуна (FG 250), сталь (C15) и минеральных литой (эпоксидные гранит) были выбраны в качестве конструкционных материалов для анализа, с следующих предположениях,

(1) Лучи имеют т.е. Постоянная жесткость, балки будет производить равные прогиб, при применении одинаковой нагрузки на них.

(2) Длина луча (L) является константой и 400 мм.

(3) Пропорции, ширина (b) до глубины (d) для пучка берется как 1/2 (т.е., d = 2b)

Затем для испытательного образца переменные являются Юнга (E) которая является свойством материала и глубина пучка (d).

На переписывание уравнение (2) с точки зрения глубины, d и Юнга, которую мы получаем, глубина обратно пропорциональна (E) 1/4.

Свойства материалов, принятых для анализа приведены в таблице table1.

Таблица 1: Свойства материала для образца

| Материал | Плотность (ρ), кг/м3 | Модуль упругости Эластичность (E), гПа | Коэффициент Пуассона, (υ) | Удельный вес (E/ρ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун (FG‐250) | 7100 | 100 | 0,3 | 0,011 |
| Сталь (C‐15) | 7850 | 210 | 0.25 | 0,027 |
| Эпоксидные гранит | 2100 | 30 | 0.25 | 0,015 |

Теперь расчет соотношение глубины для материала образцов, которые мы получаем,

d E/G = 1,35 раза d чугуна и d E/G = 1.63 раз d стали. (3)

Это означает, что для поддержания постоянной жесткость структуры, изготовлены из материала минеральных литой (эпоксидные гранит), широту и глубину увеличиваются на 35% по сравнению с чугуна и 63% по сравнению с сталь.

Кроме того можно отметить, что, чтобы поддерживать постоянные жесткости необходимая площадь поперечного сечения для структуры гранита эпоксидной 1,82 раза что чугуна и 2,66 раз что стальных конструкций. Поскольку балки были постоянной длины, увеличение объема (V) E/G образца будет таким же, как увеличение площади поперечного сечения.

Отсюда масса образца E/G (mE/G), по сравнению с чугуна и стали будет около 1.82 и 2,66 раз его плотность соответственно который дает,

чугун (mE/G) w.r.t = 1.82x2100xVCI и стали w.r.t (mE/G) = 2.66x2100xVстали (4)

Другими словами будет снижение массы на 43,6% и 25,5% образцов E/G по сравнению с чугуна и стали образца соответственно.

Размеры для всех образцов были отобраны таким образом, что при применении нагрузки 10 N, луч будет отвлекать на 0,1 мм, так что они будут иметь постоянный жесткость 100 Н/мм. Расчетная масса и размеры образцов приведены в таблице 2.

Таблица 2: Размеры для образцов таблица 3: отклонения полученных

Материал размеры, мм bxdxL масса, кг Specimenfrom численных analysisDeflection (мм)

Чугунные (FG‐250) 10.8x21.6x400 0.662 чугун (FG‐250) 0,097

Сталь (C‐15) 8.95x17.9x400 0.503 сталь (C‐15) 0.098

Эпоксидные гранита, 14.6x29.2x400 0.358 (E/G) Эпоксидной гранит 0.093

N UMERICAL анализ

Проверить размеры, найденных с помощью аналитического метода для чугуна, стали и эпоксидной образцов гранита, луч структур были смоделированы численно использованием ANSYS 10 программного обеспечения. Размеры образцов, полученные аналитически были использованы для моделирования конструкционный. Свойства используются образцы были даны в таблице 1. Чтобы получить прогибов, нагрузка 10N был применен на свободный конец пучка структура моделируется, как показано на рисунке 1. Прогиб, полученные в Y‐direction представлены в таблице 3. От полученных прогибов, он отметил, что, когда нагрузка 10N применяется на свободный конец моделируется балки, они отклоняют 0,1 мм (±7%). Следовательно, мы можем заключить, что, тест

Tome

X

(

Year

2012).

Fascicule

2.

ISSN

1584

–

2665

96

beams

with

the

calculated

dimensions

have

a

constant

stiffness

of

100

N/mm.

Figure

1.

Deflection

in

structural

beams

measured

using

ANSYS

10:

)

a

(

Epoxy

Granite,

)

(

b

Steel

and

)

c

(

Cast

iron

АННАЛЫ факультет инженерии ХУНЕДОАРА – Международный журнал инженерии

P Возмещение ИСПЫТАТЕЛЬНОГО образца

E XPERIMENTAL установки

Образец гранита эпоксидной был изготовлен с использованием следующего состава. Грубый (гранит размер материала 0.5‐4mm) штраф (материал размер меньше, чем 0,5 мм) совокупный материальный коэффициент был взят 88% по весу, 12% по весу эпоксидной смолы (аралдита LY 556 CS 110 кг Q2) включая 2% по весу смесь смолы как отвердителя (ARADUR HY 951 в 20 X 1 кг I1) был использован в качестве материала матрицы. Испытательный образец был вылечен за 24 часа при комнатной температуре.

Чтобы проанализировать результаты экспериментально, была разработана экспериментальная установка как показано на рис.2. Эпоксидные гранита, чугун и сталь пробы требуемого размера изготовлены как один штук и фиксированной в тест, как показано на рисунке 3.

Чтобы проверить постоянное жесткость характеристики для структур развитых,

прогибы были получены экспериментально путем применения нагрузки 10 N в вешалка Рисунок 2. Экспериментальная установка для измерения жесткости

| Образец | Прогиб (мм) | Жесткость Н/мм | Масса (кг) | изменение массы в % w.r.t E/G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун (FG‐250) | 0.094 | 106 | 0.687 | 44,98 |
| Сталь (C‐15) | 0,097 | 103 | 0,508 | 25.59 |
| Эпоксидные Гранит (E/G) | 0.096 | 104 | 0.378 | ‐ |

(вес включая вешалка Таблица 4: отклонения полученных от эксперимента прилагается в конце луча). Прогибы были получены с помощью 10 микрон, сделать Бейкер, поршень тип удаленного датчика. Прогибы, отметил вниз от удаленного датчика и веса образца изготовлен приведены в таблице 4.

Экспериментальный набор вверх, как показано на рисунке 3 используется для проведения модального анализа. Компоненты установки являются как указано ниже. ) LabVIEW 8.2 программное обеспечение

b) 3079, Dytran сделать, миниатюрные пьезоэлектрический заряда акселерометр, чувствительность 96.72 МВ/g

c) NI 9234 DAQ

d) Влияние молот: PCB086CO, модальные настроены.

e) BNC кабелей

f) соединительного провода

Акселерометр вставляется в точке где

R Результаты и D ISCUSSIONS

Максимальная амплитуда наблюдается. DAQ карты принимает сигналы от акселерометра и влияние молот. Ответ воздействия на образца получается через БПФ графов с помощью программного обеспечения 8.2 LabVIEW.

Жесткость рассчитывается от прогибов, полученные через численные и экспериментальные исследования сравнивались с аналитическое значение 0,1 мм, как показано графически на рисунке 4. Из рисунка, которую мы можем наблюдать, что, прогибы, полученные экспериментальным расположены близко к аналитически рассчитаны значения и отклонения находятся в пределах (±6%). Таким образом мы можем приблизительно что, изготовленных образцов имеют равные жесткость.

На рисунке 5 масса образца испытания нашли аналитически и экспериментально были сопоставлены. Разница в массе для испытательного образца производится и используется для экспериментальных целей лежит в пределах ±5% и является незначительным.

Вес для подготовленного образца был найден с помощью баланса. Уменьшение массы 44,7% и 17,95% были замечены для гранита эпоксидной Рисунок 5 Сравнение массы образцов по сравнению с чугунные и стальные балки для различных структур материала

© copyright факультет инженерии ‐ ХУНЕДОАРА, Румыния 97 АННАЛЫ инженерных ХУНЕДОАРА – Международный журнал инженерии факультета

Имея же жесткость. ±8% разницы в массовые сокращения, полученные с испытания образцов, полученных по сравнению с аналитически полученное значение может быть из-за небольшие вариации в измерениях для подготовленного образца. Однако различия в пределах и можно пренебречь. Уменьшение массы для эпоксидных гранит структуры по сравнению с традиционными материалами является дополнительным преимуществом для высокой скорости станка структур. Следовательно использование эпоксидных гранит материала для высокой скорости точность станка структур является предпочтительным.

а. эпоксидные гранита: Рисунок 6a и 6b 6c показывает, ответ-спектр частоты полученные для эпоксидных гранита, чугуна и стали испытания образцов из модального анализа. Основные частоты и демпфирования факторы,ζрассчитанного с использованием метода ширина полосы половину мощности, выраженный [6]

Ζ = (f2‐f1) / fr (5)

Фундаментальная частота, амортизируя время и демпфирования коэффициенты для каждого образца

помощью модального анализа сведены в таблице 5.

Повышение коэффициента затухания для структуры гранита эпоксидной, были замечены 22% больше по сравнению с чугун структура и порядок выше чем у стальных конструкций, имеющих постоянные жесткости. Также обнаружено, что структура гранита эпоксидной гасит, вибрации более быстрыми темпами (0.07 секунд), хотя по сравнению с чугуна (0,1 секунды) и металлоконструкций (0.32 секунд).

| Материал | Демпфирования Время (В секундах) | Природные Частота (Гц) | Демпфирования Коэффициент (ζ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоксидные гранит | 0,07 | 80, 450,1200 | 0.022 |
| Чугун (FG‐250) | 0.1 | 85, 500,1350 | 0,018 |
| Сталь (C‐15) | 0,32 | 87, 570, 1550 | 0,007 |

Таблица 5: Характеристики, полученные из модального анализа

Это может объясняться пластичного природы, привиты, агрегаты, присутствующих в структуре гранита эпоксидных.

Эти характеристики материала эпоксидной гранит

Рисунок 6: частотный спектр полученных для сделать его перспективных альтернативных материалов для высокой скорости структуры из модального анализа станок структуры.

C Выводы

Испытательные образцы моделируется и изготовлено с чугуна, стали и эпоксидной гранит для постоянной жесткость помогает сравнить свойства, выставлены в структуры более четко. От аналитические, численные и экспериментальные исследования отмечается, что же жесткости, предлагаемых структур, структура гранита эпоксидной предлагает резкое сокращение массы вместе с высокой декремент затухания. Он гасит, вибрации, индуцированной более быстрыми темпами по сравнению с сталь и чугун структур. Следовательно, это перспективный альтернативный материал для обычных материалов, используемых в высокой скорости точность станка структур.

R EFERENCES

[1]. DaiGilLee, Юнг делать сух, АНК Сун Ким Чон Ким мин, 2004, «Дизайн и производство композитных высокой скорости машины инструмент структуры» композиты науки и техники, объем 64, pp.1523–1530.

[2]. Юнг делать сух, дай ли Gil, 2008, «Дизайн и изготовление гибридный полимер бетона кровать для высокоскоростной фрезерный станок» Int J механика Mater Des, 4, pp.113–121.

[3]. Surk Ким Хен, парк излучателей кю и дай ли Gil, 1995, исследование на эпоксидной смолы бетона для ultra‐precision станков кровать, журнал обработки материалов

Технология, 48, стр. 649‐655.

[4]. Sezan Орак, 2000, «Расследования от вибрации демпфирование на Полимербетон с полимерной смолы», цемента и конкретных исследований, 30, pp.171‐174.

[5]. Антонио Piratelli Филью, Фламинио Леви Nito, 2010, ' поведение гранита эпоксидной балок подвергается

механические колебания, материалы исследований, 13 (4), стр. copyrightFACULTY © университет инженерии Политехника ХУНЕДОАРА, Тимишоара,

497‐503. 5, революции, 331128, ХУНЕДОАРА, Румыния

[6]. Sun C T, Лу Y P, 1995, ' вибраций структурных http://annals.fih.upt.ro

элемент, скалы Englewood (NJ): Prentice Hall.

98 Томе X (2012 год). Fascicule 2. ISSN 1584-2665

Original

The conventional structural materials used in precision machine tools such as cast iron and steel at high operating speeds develop positional errors due to the vibrations transferred into the structure.